Declaration of conformity

No: 0809 / CE / VBG / 2010

(dated 15.02.2010)

TechnoNicol-Vyborg Ltd.,

pos. im. Kalinina, Leningradskaya region, Vyborg, 188804, RUSSIA

Declares, under its sole responsibility, that the product elastomeric

modified reinforced bitumen sheet

Unifleks EKP 5,0 slate

produced in compliance with EN 13707:2004 «Flexible sheets for waterproofing

reinforced bitumen sheets for roof waterproofing - Definitions and characteristics» Annex ZA

addition requirements.

This product is applied by the torch-on method and used as top layer in multi-layer roof waterproofing systems.

Manufacturer references:

Do not apply this product as a single-layered roofing waterproofing or for roof gardens.

Declaration valid with this product accompanying appendix to the declaration.

Certification authority: VTT TECHNICAL RESEARCH  CENTRE OF FINLAND (Lämpömiehenkuja 2) P.O. Box 1000, FIN-02044 VTT, Finland

General director: Vladimir Savenkov                                                       (Signature)

(Duty, name, surname of an authorized person)

The appendix to the declaration

No: 0809 / CE / VBG / 2010

dated 15.02.2010 for the material

| № |  | The indicator name | Test method | Unit of measure | Norm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полиэстр / Polyester, 180 g/m² |
| 1 |  | Защита верхней стороны | Protection of the top side |  |  | slate |
| 2 |  | Защита нижней стороны | Protection of the bottom side |  |  | film |
| 3 | MLV | Определение длины | Flexible sheets for waterproofing-Determination of length, width and straightness | EN 1848-1 | mm | ≥10000 |
| 4 | MLV | Определение ширины | Flexible sheets for waterproofing-Determination of length, width and straightness | EN 1848-1 | mm | ≥1000 |
| 5 | Pass | Определение прямолинейность | Flexible sheets for waterproofing-Determination of length, width and straightness | EN 1848-1 | mm | ≤20 |
| 6 | MDV | Определение толщины | Flexible sheets for waterproofing-Determination of thickness and mass per unit area | EN 1849-1 | mm | 4,0±0,1 |
| 7 | MDV | Определение массы на единицу площади | Flexible sheets for waterproofing-Determination of thickness and mass per unit area | EN 1849-1 | kg/m² | 5,0±0,25 |
| 8 | Visible defects | Определение видимых дефектов | Flexible sheets for waterproofing-Determination of visible defects | EN 1850-1 | - |  |
| 9 | MLV | Испытание на гибкость в холодном состоянии | Flexible sheets for waterproofing-Bitumen sheets for roof waterproofing-Determination of flexibility at low temperature | EN 1109 | °C | ≤-20 |
| 10 | MLV | Испытание на теплостойкость | Flexible sheets for waterproofing-Bitumen sheets for roof waterproofing-Determination of flow resistance at elevated temperature | EN 1110 | °C | ≥+95°С |
| 11 | MDV | Определение показателя сцепления посыпки с покровным слоем | Flexible sheets for waterproofing-Bitumen sheets for roof waterproofing-Determination of adhesion of granules | EN 12039 | % | ≤30 |
| 12 | MDV | Определение показателя относительного удлинения (продольное/ поперечное направление) | Flexible sheets for waterproofing-Bitumen sheets for roof waterproofing-Determination of tensile properties | EN 12311-1 | % | 50/50 ±20 |
| 13 | MDV | Определение разрывных показателей (продольное/ поперечное направление) | Flexible sheets for waterproofing-Bitumen sheets for roof waterproofing-Determination of tensile properties | EN 12311-1 | N/50mm | 800/600 ±100 |
| 14 | MLV | Определение стабильности размеров | Flexible sheets for waterproofing-Determination of dimensional stability-Bitumen sheets for roof waterproofing | EN 1107-1 | % | ≤ 0,6 |
| 15 | MDV | Определение показателя сопротивления на распространение трещин ( при помощи штифта)(продольное /поперечное направление) | Flexible sheets for waterproofing-Bitumen sheets for roof waterproofing-Determination of resistance to tearing (nail shank) | EN 12310-1 | N | 180/180 ±50 |
| 16 | MDV | Метод искусственного старения с помощью долговременного воздействия высокой температуры | Flexible sheets for waterproofing-Bitumen, plastic and rubber sheets for roofing-Method of artificial ageing by long-term exposure to elevated temperature | EN 1296 See EN 1109 or EN 1110 | EN 1109 °C | -10±5 |
| 17 | Pass | Определение водонепроницаемости | Flexible sheets for waterproofing-Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing-Determination of water tightness after stretching at low temperature | EN 1928 | kPа | 300 |
| 18 |  | Пожарные испытания | Fire classification of construction products and building elements-Part 5: Classification using data from external fire exposure to roofs tests | EN 13501-5 ENV 1187:2002, test 2 |  | ВROOF(t2) |

Unifleks EKP 5,0 slate

EN 13707