Dangos (*) specifikacija projektavimo sąlygoms rengti

*Renobit Prima EMP apatinis (tarpinis) dangos sluoksnis

SBS polimerais modifikuoto bitumo hidroizoliacinė stogo danga, atitinkanti EN 13707 harmonizuotą  (CE) gaminio standartą, armuota 160 g/m2 poliesterio pluoštu, kurios lakšto storis 3,0 mm, vienetinio ploto masė 4,0±0,25 kg/m2. Dangos lakšto didžiausioji tempimo - nutraukimo jėga (išilgai/skersai) 780/580±200 N/50mm, santykinis pailgėjimas (skersai/išilgai) 40%/35%, lankstumas prie žemos temperatūros (minus) -5°C, atsparumas tekėjimui padidintoje temperatūroje (plius) +80°C. Viršutinis dangos paviršius padengtas smulkiagrūdžiu mineraliniu - kvarcinio smėlio pabarstu, apatinis - polietileno plėvele. Nelaidi vandeniui, pagal EN 1928 A/B bandymų metodus, rodikliai atitinka 30/200 kPa. Danga atitinka E degumo klasę bei tenkina Broof(t1) reikalavimą dėl išorinio ugnies veikimo.