Dangos (*) specifikacija projektavimo sąlygoms parengti

*Renobit Standart EKP viršutinis (apsauginis) dangos sluoksnis

SBS polimerais modifikuoto bitumo hidroizoliacinė stogo danga, atitinkanti EN 13707 harmonizuotą  (CE) gaminio standartą, armuota 180 g/m2 poliesterio pluoštu, kurios lakšto storis 4,0 mm, vienetinio ploto masė 5,2±0,25 kg/m2. Dangos lakšto didžiausioji tempimo - nutraukimo jėga (išilgai/skersai) 850/650±200 N/50mm, santykinis pailgėjimas (skersai/išilgai) 45%/40%, lankstumas prie žemos temperatūros (minus) -20°C, atsparumas tekėjimui padidintoje temperatūroje (plius) +100°C. Viršutinis dangos paviršius padengtas stambiagrūdžiu mineraliniu - pilko atspalvio skalūno pabarstu, apatinis - polietileno plėvele. Nelaidi vandeniui, pagal EN 1928 A/B bandymų metodus, rodikliai atitinka 10/200 kPa. Danga atitinka E degumo klasę bei tenkina Broof(t1) reikalavimą dėl išorinio ugnies veikimo.